聚氯化铝项目防腐工程的防腐方案

一、防腐材料的选择：

1、反应池

规格为：Ф 4m×H 4m，

数量：4个，

池壁总面积为：301.44㎡（实际面积以施工为准），

腐蚀条件：反应池为钢筋混凝土结构，池顶预埋有碳钢套管，盐酸浓度15%，氯化铝浓度10%，氟化氢浓度1%，并含有铝矾土、铝酸钙物料，最高温度为110℃。

防腐材料：树脂：美国亚什兰化学公司470-300 (酚醛环氧乙烯基树脂)，增强材料：涤纶纤维、涤纶表面毡，促进剂及填料必须耐氢氟酸

防腐层厚度：≥5mm，至少4布6油

2、酸解池

规格为：Ф 4m×H 2.5m，

数量：2个，

池壁总面积为：150.72㎡（实际面积以施工为准），

腐蚀条件：反应池为钢筋混凝土结构，池顶预埋有碳钢套管，盐酸浓度15%，氯化铝浓度10%，氟化氢浓度1%，并含有铝矾土、铝酸钙物料，最高温度为90℃。

防腐材料：树脂: 美国亚什兰化学公司411-350 (双酚A环氧乙烯基树脂)，增强材料：涤纶纤维、涤纶表面毡，促进剂及填料必须耐氢氟酸

防腐层厚度：≥5mm，至少4布6油

3、中和池

规格为：Ф 4m×H 2.5m，

数量：2个，

池壁总面积为：150.72㎡（实际面积以施工为准），

腐蚀条件：反应池为钢筋混凝土结构，池顶预埋有碳钢套管，酸性条件：盐酸浓度1%，氯化铝浓度2%，碱性条件：石灰水浓度10%，pH约13.5，并含有铝矾土、铝酸钙物料，最高温度为80℃。

防腐材料：树脂: 美国亚什兰化学公司411-350 (双酚A环氧乙烯基树脂)，增强材料：玻璃纤维+涤纶表面毡，

防腐层厚度：≥5mm，至少4布6油

4、成品池、沉淀池、废水池、地面废水收集池

规格为：成品池4m×4m×4m，沉淀池4m×4m×4m，废水池4m×4m×4m，地面废水收集池4m×4m×2m

数量：成品池1个，沉淀池8个，废水池1个，地面废水收集池1个

池壁总面积为：576㎡（实际面积以施工为准），

腐蚀条件：聚氯化铝及氯化钙，pH约为3.0，最高温度为85℃。

防腐材料：树脂: 美国亚什兰化学公司411-350 (双酚A环氧乙烯基树脂)，增强材料：玻璃纤维+涤纶表面毡，

防腐层厚度：≥3.5mm，至少3布5油

5、半成品池

规格为：半成品池4m×4m×4m

数量：半成品池1个，

池壁总面积为：80㎡（实际面积以施工为准），

腐蚀条件：氯化铝及氯化钙，pH约为1.0，氢氟酸约为0.5%，最高温度为80℃。

防腐材料：树脂: 美国亚什兰化学公司411-350 (双酚A环氧乙烯基树脂)，增强材料：涤纶纤维+涤纶表面毡，促进剂及填料必须耐氢氟酸。

防腐层厚度：≥3.5mm，至少3布5油

二、施工规范、验收要求及质保期

1、施工规范、验收要求：

《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》   HGJ229-1991

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》             GB50212-2002

《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》           GB50224-2010

2、质保期：防腐工程要求质保期为1年，1年内保证无任何可见的破坏性腐蚀。

二、施工范围：

本防腐工程为包工包料，承包方需要具备相关防腐工程施工资质，发包方不提供任何人员、材料及工装器具，并不得承包给第三方施工。